DOCUMENTO MAESTRO DE CONTEXTO

ESTANDARIZACION DEL PROCESO DE CALIZA

Desde la Contratación de Proveedores hasta el Alto Horno

ACERIAS PAZ DEL RIO S.A.

Planta Belencito - Nobsa, Boyacá

Marco normativo: ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO/IEC 17025

NTC | Ley 685/2001 (Código de Minas) | Decreto 539/2022

Abril 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. CONTEXTO GENERAL: ACERIAS PAZ DEL RIO Y EL PROCESO SIDERURGICO	1

1.1 Resena Historica y Ubicacion Estrategica	1

1.2 Flujo del Proceso Siderurgico Integrado	1

1.3 Rol Critico de la Caliza en el Proceso	1

2. CADENA DE SUMINISTRO DE CALIZA: PROVEEDORES Y CONTRATACION	1

2.1 Estructura Actual de Proveedores	1

2.2 Analisis de Calidad por Proveedor	1

2.3 Marco Contractual y Factores Clave de Contratacion	1

3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO COLOMBIANO PARA EXPLOTACION DE CALIZA	1

3.1 Legislacion Minera Aplicable	1

3.2 Normatividad Tecnica Colombiana (NTC) e ISO Aplicable	1

3.3 Parametros de Cumplimiento Ambiental (ISO 14001)	1

4. RECEPCION, PESAJE E INGRESO A SAP	1

4.1 Problematica Actual del Registro Manual	1

4.2 Propuesta de Estandarizacion (ISO 9001/10012)	1

5. MUESTREO DE CALIZA: PROTOCOLOS ISO	1

5.1 Fundamentos del Muestreo Representativo	1

5.2 Muestreo en Banda Transportadora (Preferido)	1

5.3 Muestreo en Pila (Estacionario)	1

5.4 Muestreo en Vehiculo (Camion/Vagon)	1

5.5 Preparacion de Muestras	1

5.6 Frecuencia de Muestreo Recomendada	1

6. PARAMETROS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	1

6.1 Especificaciones para Sinterizacion	1

6.2 Especificaciones para Calcinacion	1

6.3 Calidad de la Cal Producida	1

7. GESTION DE LABORATORIO BAJO ISO/IEC 17025:2017	1

7.1 Requisitos Generales de Competencia	1

7.2 Metodos Analiticos para Caliza y Cal	1

7.3 Aseguramiento de Calidad Analitica (QA/QC)	1

8. DIAGNOSTICO DE DESVIACIONES Y PLAN DE ACCION	1

8.1 Desviaciones Criticas Identificadas en los Datos	1

8.2 Plan de Accion Integrado	1

9. MODELO DE GESTION INTEGRADA DE CALIDAD DE CALIZA	1

9.1 Ciclo PHVA Aplicado	1

9.2 Integracion de los Sistemas de Gestion	1

9.3 Indicadores Clave de Desempeno (KPIs)	1

# 1. CONTEXTO GENERAL: ACERIAS PAZ DEL RIO Y EL PROCESO SIDERURGICO

## 1.1 Reseña Histórica y Ubicación Estratégica

Acerías Paz del Rio S.A. fue constituida en 1948 como Empresa Siderúrgica Nacional de Paz de Rio, ubicada en la antigua hacienda Belencito, en jurisdicción de los municipios de Nobsa y Corrales, departamento de Boyacá, Colombia. La producción industrial inicio en septiembre de 1954, posicionándose como la única siderúrgica integrada del país, capaz de producir acero desde la extracción de materias primas.

La planta se ubica en el Valle de Sogamoso a 2.500 metros sobre el nivel del mar, en una posición estratégica con acceso a yacimientos de mineral de hierro (Mina El Uvo, a 35 km), carbón coquizable (Mina La Chapa, a 35 km), caliza (a 3 km de la planta) y agua del Lago de Tota (a 26 km). Actualmente, bajo propiedad del grupo Trinity Capital (67% desde 2022), produce alrededor de 420.000-450.000 toneladas anuales de acero.

## 1.2 Flujo del Proceso Siderúrgico Integrado

El proceso siderúrgico de Acerías Paz del Rio sigue la ruta clásica de alto horno y se compone de las siguientes etapas principales:

Coquería: Carbon coquizable se somete a destilación seca en hornos tipo Koppers a temperaturas entre 1.000-1.100 C durante 16-20 horas, produciendo coque metalúrgico, gas de coque y subproductos carboquimicos (alquitrán, brea, naftalina, aceite antraceniaco, sulfato de amonio). El gas de coque limpio se reutiliza como fuente de energía en múltiples áreas de la planta.

Sinterización: Finos de mineral de hierro, caliza, cal, finos de coque, finos de sinter (retorno) y laminilla se mezclan en proporciones controladas formando pilas de mezcla preliminar. La mezcla dosificada, humedecida y micropeletizada, se alimenta a la maquina sinterizadora donde se funde parcialmente a alta temperatura (1.100-1.300 C) mediante aspiración de aire, produciendo sinter: un aglomerado poroso con propiedades metalúrgicas adecuadas para el alto horno. La basicidad del sinter (relación CaO/SiO2) es un parámetro crítico.

Calcinación: Caliza de alta pureza se somete a descomposición térmica (CaCO3 -> CaO + CO2) en hornos tipo Priester u otros hornos de calcinación, a temperaturas entre 900-1.100 C. La cal viva resultante se utiliza en sinterización (mejora la ligadura y productividad), en la acería (fundente para escorificación) y en otros procesos. La reactividad de la cal (medida por la prueba de Wuhrer) es un parámetro fundamental.

Alto Horno: Coque, sinter, mineral de hierro, caliza y chatarra se cargan mediante vagonetas (skips). Las materias primas descienden mientras se calientan, funden y reaccionan con los gases ascendentes producto de la combustión del coque con aire precalentado. Los óxidos de hierro se reducen a hierro metálico, mezclado con carbono del coque, produciendo arrabio liquido (hierro fundido con ~4% C) y escoria (silicatos fundidos). La escoria se granula con agua y se comercializa al sector cementero.

Acería y Laminación: El arrabio liquido se transporta por vía férrea en cucharas especiales a los convertidores (BOF u horno eléctrico), donde se refina eliminando carbono, fosforo y azufre para producir acero líquido. Este se cuela en lingotes o en colada continua, y posteriormente se lamina en barras, perfiles, alambrones y otros productos terminados.

## 1.3 Rol Critico de la Caliza en el Proceso

La caliza (CaCO3) cumple funciones esenciales en la siderurgia integrada: como fundente en la sinterización permite formar ferritas de calcio (tipo SFCA) que mejoran la resistencia mecánica y reducibilidad del sinter; como cal viva (CaO) tras la calcinación, es el principal agente escorificante en la acería, controlando la basicidad de la escoria (CaO/SiO2 ~3) para capturar impurezas como fosforo y azufre; y cuando se carga directamente al alto horno, proporciona CaO adicional para la formación de escoria.

La calidad de la caliza impacta directamente en la eficiencia del alto horno, el consumo de coque, la productividad del sinter, la calidad de la cal y últimamente la calidad del acero producido. Las impurezas de la caliza - particularmente silice (SiO2), alúmina (Al2O3), óxidos de hierro (Fe2O3) y azufre (S) - tienen efectos significativos en todos los procesos aguas abajo.

# 2. CADENA DE SUMINISTRO DE CALIZA: PROVEEDORES Y CONTRATACION

## 2.1 Estructura Actual de Proveedores

Según los datos del archivo SEGUIMIENTO_PROVEEDORES_CALIZA_PRESENTACION.xlsx, la empresa gestiona 15 fuentes de caliza clasificadas en dos categorías:

Caliza Comprada (7 proveedores externos): Malaga, Gustavo Quesada, Caribbean, Carbopar, Leónidas Rodríguez, Calizas & Granitos, Lisandro Rojas. El proveedor de mayor volumen es Carbopar con ~93.016 toneladas acumuladas (293 despachos), seguido de Caribbean (~48.705 ton), Caliza Propia (~28.504 ton), Malaga (~19.193 ton), Gustavo Quesada (~18.026 ton) y Leónidas Rodríguez (~17.150 ton).

Caliza Propia (4 fuentes internas): Caliza Propia, Afloramiento 1, Afloramiento 1 Sur y Malsitio. Estas corresponden al título minero 11387 (Concesión de 700,16 hectáreas en jurisdicción de Nobsa y Corrales) y otras fuentes dentro del área de influencia de la planta.

El total de registros históricos analizados es de 1.262 despachos con un promedio ponderado de SiO2 de 2,07% y una desviación significativa entre proveedores que va desde 1,04% (Carbopar, mejor calidad) hasta 3,59% (Gustavo Quesada, peor calidad).

## 2.2 Análisis de Calidad por Proveedor

| Proveedor | Ton Total | N Despachos | % SiO2 Prom | Tipo | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carbopar | 93.016 | 293 | 1,04% | Comprada | Bajo |
| Malsitio | 2.160 | 14 | 1,11% | Propia | Bajo |
| Afloramiento 1 | 6.977 | 22 | 1,66% | Propia | Medio |
| Malaga | 19.193 | 186 | 1,95% | Comprada | Medio |
| Caribbean | 48.705 | 171 | 2,33% | Comprada | Medio |
| Calizas & Granitos | 3.249 | 19 | 2,53% | Comprada | Alto |
| Afloramiento 1 Sur | 10.405 | 35 | 3,08% | Propia | Alto |
| Leónidas Rodríguez | 17.150 | 126 | 3,20% | Comprada | Alto |
| Lisandro Rojas | 2.938 | 42 | 3,35% | Comprada | Alto |
| Caliza Propia | 28.504 | 78 | 3,52% | Propia | Alto |
| Gustavo Quesada | 18.026 | 247 | 3,59% | Comprada | Critico |

## 2.3 Marco Contractual y Factores Clave de Contratación

La contratación de proveedores de caliza debe establecer un marco contractual robusto que incluya los siguientes componentes esenciales:

Especificaciones técnicas de calidad: Definir límites de aceptación para CaO (mínimo 52%), SiO2 (máximo 2,5% para calcinación, máximo 4% para sinter), Al2O3 (máximo 1,5%), Fe2O3 (máximo 1,5%), MgO (máximo 1%), S (máximo 0,1%), PPC (mínimo 42%), granulometría (según destino), humedad maxima y criterios de rechazo.

Cláusulas de penalización/bonificación: Establecer esquemas de pago escalonado basado en la calidad entregada versus la especificada, con penalidades por exceso de SiO2 y bonificaciones por pureza superior.

Protocolos de muestreo en origen: Definir procedimientos de muestreo en cantera o frente de explotación, frecuencia de análisis, laboratorio de referencia y mecanismos de arbitraje en caso de discrepancia.

Trazabilidad y documentación: Exigir certificados de calidad por lote, fichas técnicas, reportes de origen (frente de explotación, banco, nivel), documentos de transporte y registro fotográfico.

Cumplimiento legal y ambiental: Verificar título minero vigente (inscrito en el Registro Minero Nacional), Licencia Ambiental vigente expedida por la ANLA o la CAR competente, Programa de Trabajos y Obras (PTO) aprobado, y cumplimiento del Decreto 539/2022 de seguridad en minería a cielo abierto.

# 3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO COLOMBIANO PARA EXPLOTACION DE CALIZA

## 3.1 Legislación Minera Aplicable

Ley 685 de 2001 (Código de Minas): Regula la propiedad estatal de los minerales, los contratos de concesión, las zonas excluidas y restringidas de minería, los derechos y obligaciones de los concesionarios. Todo proveedor debe operar bajo un título minero (contrato de concesión) debidamente registrado. El Art. 84 establece los requisitos del Programa de Trabajos y Obras (PTO): delimitación del área, planos cartográficos, ubicación de reservas, plan minero de explotación, plan de obras de recuperación geomorfológica y paisajística, y plan de cierre.

Decreto 539 de 2022: Nuevo Reglamento de Higiene y Seguridad en Labores Mineras a Cielo Abierto, que deroga el Decreto 2222 de 1993. Establece normas mínimas de prevención de riesgos, responsabilidades del explotador, requisitos de protocolo para ejecución de labores, obligaciones del personal directivo y técnico, y obligaciones de los trabajadores. Aplica a titulares mineros, operadores, subcontratistas y solicitantes de legalización.

Decreto 2191 de 2003 (Glosario Técnico Minero): Define la terminología estándar para la actividad minera en Colombia, facilitando la compilación e intercambio de información entre entidades.

Licencia Ambiental: Requerida para proyectos de explotación minera. Para el caso específico de Acerías Paz del Rio, el titulo minero 11387 (caliza siderúrgica y cementera, 700,16 ha en Nobsa y Corrales) requirió solicitud de Licencia Ambiental ante la ANLA, incluyendo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

## 3.2 Normatividad Técnica Colombiana (NTC) e ISO Aplicable

| Norma | Título/Ámbito | Aplicación en el Proceso |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistemas de Gestión de Calidad | Marco general del SGC: control de procesos, gestión de proveedores, control de producto no conforme, mejora continua PHVA, documentación y trazabilidad |
| ISO 14001:2015 | Sistemas de Gestión Ambiental | Gestión de aspectos ambientales de la explotación y procesamiento de caliza: emisiones de polvo, gestión de aguas, rehabilitación de áreas explotadas, evaluación de ciclo de vida |
| ISO 45001:2018 | Seguridad y Salud en el Trabajo | Gestión de riesgos en minería a cielo abierto (Decreto 539/2022), transporte de material, operación de hornos de calcinación, exposición a polvo de caliza |
| ISO/IEC 17025:2017 | Competencia de Laboratorios | Acreditación del laboratorio de análisis químico: calibración de XRF/ICP-OES, validación de métodos, incertidumbre de medición, trazabilidad metrológica, proficiency testing |
| ISO 3082:2017 | Muestreo de Minerales de Hierro | Procedimientos de muestreo y preparación de muestras para minerales metálicos aplicables por analogía a la caliza como materia prima siderúrgica |
| ISO 13909:2016 | Muestreo Mecánico (Carbon/Coque) | Principios de muestreo mecánico en bandas transportadoras aplicables al muestreo de caliza en cinta |
| ISO 18283:2022 | Muestreo Manual (Carbon/Coque) | Protocolos de muestreo manual en material en movimiento y en pilas estacionarias, esquemas de muestreo, precisión, preparación de muestras |
| NTC-ISO 10012 | Sistemas de Gestión de Medición | Gestión metrológica de basculas de pesaje para recepción de caliza, calibración y verificación de instrumentos de laboratorio |
| ISO 3310-1 | Tamices de Ensayo | Especificaciones de tamices para análisis granulométrico de caliza, control de tamaño para sinterización (<3mm) y calcinación (según horno) |

## 3.3 Parámetros de Cumplimiento Ambiental (ISO 14001)

La explotación de caliza a cielo abierto genera impactos ambientales que deben ser gestionados bajo un SGA conforme a ISO 14001: emisión de material particulado (PM10, PM2.5) por voladuras, trituración y transporte; alteración del paisaje y geomorfología; afectación de cuerpos de agua superficiales y subterráneos; alteración de la biodiversidad y cobertura vegetal; y generación de ruido y vibraciones.

Los planes de manejo ambiental deben incluir: monitoreo de calidad de aire (estaciones isocinteticas), manejo de aguas de escorrentía (sedimentadores, PTAR), plan de revegetalizacion progresiva, plan de cierre minero (Art. 24 Ley 1753/2015), monitoreo de vibraciones por voladura, y gestión de residuos sólidos.

# 4. RECEPCION, PESAJE E INGRESO A SAP

## 4.1 Problemática Actual del Registro Manual

Actualmente, el ingreso de pesos de caliza al sistema SAP se realiza de forma manual por los operadores de bascula. Este procedimiento presenta riesgos significativos para la integridad de los datos:

Errores de digitación: La transcripción manual de pesos está sujeta a errores humanos de lectura y digitación, con impacto directo en los inventarios, costos de materia prima y balances de masa del proceso.

Falta de trazabilidad: No existe vinculación automática entre el peso registrado, el proveedor, el frente de explotación y la muestra de calidad, dificultando la correlación calidad-proveedor-lote.

Vulnerabilidad a manipulación: El registro manual permite alteraciones no detectadas en los pesos, afectando la liquidación a proveedores y los balances metalúrgicos.

Latencia de datos: La información no está disponible en tiempo real para la toma de decisiones operativas, impidiendo ajustes agiles en la dosificación de mezclas.

## 4.2 Propuesta de Estandarización (ISO 9001/10012)

Para corregir estas deficiencias, se recomienda implementar un sistema integrado de pesaje automatizado con las siguientes características:

integración bascula-SAP: Conexión directa de la báscula camionera al módulo MM de SAP mediante interfaz electrónica (protocolo OPC-UA o similar), eliminando la digitación manual. Cada pesaje genera automáticamente un documento de entrada de mercancías (MIGO) con peso bruto, tara, peso neto, fecha/hora, placa del vehículo e identificación del proveedor.

Control metrológico (ISO 10012/NTC): Programa de calibración periódica de la báscula con patrón trazable al Sistema Internacional (SI), verificación diaria con masa de referencia, registro de incertidumbre de medición, y control de condiciones ambientales (temperatura, viento).

Vinculación con muestreo: Cada ingreso de material debe vincularse a un código de muestra único que permita correlacionar el resultado analítico con el lote especifico, el proveedor y el destino (sinterización, calcinación o carga directa).

Dashboard en tiempo real: Visualización en línea de tonelajes acumulados por proveedor, tendencias de calidad (%SiO2, %CaO), alertas automáticas por desviaciones y KPIs de gestión de proveedores.

# 5. MUESTREO DE CALIZA: PROTOCOLOS ISO

## 5.1 Fundamentos del Muestreo Representativo

El muestreo de caliza para control de calidad siderúrgico debe seguir los principios establecidos en ISO 3082:2017 (minerales de hierro, aplicable por analogía), ISO 13909:2016 (muestreo mecánico) e ISO 18283:2022 (muestreo manual). El objetivo fundamental es obtener una muestra de ensayo que sea representativa del lote completo, con una precisión conocida y controlada.

Los principales tipos de muestreo aplicables son:

### 5.2 Muestreo en Banda Transportadora (Preferido)

El muestreo en banda transportadora es el método de mayor representatividad, ya que el material está en movimiento y se pueden tomar incrementos a intervalos regulares de tiempo o masa. Según ISO 13909, el muestreo mecánico en banda implica un cortador de muestra que intercepta todo el ancho del flujo de material (corte completo del perfil). Los parámetros críticos son: velocidad de corte (suficiente para evitar desbordamiento), apertura del cortador (mínimo 2,5 veces el tamaño máximo de partícula), frecuencia de muestreo (determinada por la variabilidad del material y la precisión requerida), y masa mínima del incremento.

Para caliza siderúrgica con tamaño máximo nominal de 80 mm, se recomienda: apertura mínima del cortador de 200 mm; toma de un incremento al menos cada 200 toneladas o según el cálculo de precisión ISO 3082; y masa total de la muestra bruta calculada según la fórmula de Gy o la norma aplicable.

### 5.3 Muestreo en Pila (Estacionario)

Cuando no es posible muestrear en banda, ISO 18283:2022 (Anexo B) proporciona directrices para muestreo de material estacionario (pilas). Sin embargo, la norma advierte explícitamente que este método NO proporciona una muestra de ensayo representativa y el informe de muestreo debe declarar esta limitación. La segregación por tamaño y densidad en pilas cónicas o alargadas genera una distribución no uniforme de la calidad.

Si se utiliza muestreo en pila, las mejores prácticas incluyen: muestreo estratificado en múltiples puntos y profundidades de la pila; uso de sonda mecánica (tipo Archimedean) que penetre toda la profundidad; incrementos tomados en una cuadricula sistemática (no solo superficiales); documentación detallada de la posición de cada incremento; y cálculo de incertidumbre ampliada que refleje la heterogeneidad adicional.

### 5.4 Muestreo en Vehículo (Camión/Vagón)

ISO 18283 también contempla el muestreo manual de vehículos. Para camiones de caliza, se recomienda tomar incrementos en al menos 5 posiciones distribuidas sistemáticamente en la superficie de la carga, utilizando una pala o barrena que penetre al menos 30 cm. La masa total de la muestra bruta debe ser al menos 40 kg para caliza con tamaño máximo de 80 mm. Este método presenta alta incertidumbre debido a la segregación vertical en el camión.

## 5.5 Preparación de Muestras

La preparación de la muestra de laboratorio sigue las etapas clásicas definidas en ISO 3082 e ISO 18283: trituración primaria (mandíbulas o cono) a <10 mm; cuarteo o división mecánica (divisor rotatorio tipo Jones o spin riffler); trituracion secundaria a <2 mm; segundo cuarteo para obtener la muestra de laboratorio (~200 g); molienda fina en anillos o bolas a <75 micrómetros (malla 200) para análisis químico. Cada etapa debe minimizar la contaminación cruzada y la perdida de material fino.

## 5.6 Frecuencia de Muestreo Recomendada

| Punto | Frecuencia | Método | Parámetros Por Analizar |
| --- | --- | --- | --- |
| Recepción camión | Cada camión | Manual en vehículo (5 puntos) | SiO2, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3, humedad |
| Banda a sinter | Cada 2 horas o 200 ton | Mecánico en banda | SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, PPC, S, granulometría |
| Banda a calcinación | Cada turno (8 horas) | Mecánico en banda | SiO2, CaO, Al2O3, MgO, Fe2O3, PPC, S |
| Pila de almacenamiento | Al conformar y al iniciar consumo | Estratificado en pila | SiO2, CaO, PPC, humedad, granulometría |
| Cal producida | Cada turno | En descarga de horno | SiO2, CaO, reactividad Wuhrer, PPC, S, R2O3 |

# 6. PARAMETROS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

## 6.1 Especificaciones para Sinterización

La caliza destinada a la planta de sinterización se tritura a tamaño <3 mm (85-90% pasante) y se incorpora a la mezcla de sinter como fuente de CaO para controlar la basicidad. Según los datos del archivo CALIDAD_CALES_Y_CALIZA.xlsx (hoja SINTER, 951 registros), los valores estadísticos actuales son:

| Parámetro | Promedio | Desv. Std | Min | Max | Especificación Sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % SiO2 | 3,05 | 1,69 | 0,50 | 20,40 | Max 5,0% (ideal <3,5%) |
| % CaO | 51,38 | 2,42 | 0,50 | 54,60 | Min 50,0% (ideal >52%) |
| % PPC | 41,26 | 1,11 | 31,50 | 43,70 | Min 40,0% |
| % S | 0,042 | 0,038 | 0,00 | 0,31 | Max 0,10% |
| % R2O3 | Var. | Var. | - | - | Max 5,0% |

NOTA CRITICA: El valor máximo de SiO2 registrado de 20,4% indica una desviación severa que requiere investigación de causa raíz (posible contaminación con estéril, error analítico o error de identificación de muestra). En la sinterización, la silice se combina con FeO y CaO para formar compuestos de bajo punto de fusión (FeO-SiO2 a 1180 C, 2FeO-SiO2 a 1205 C), lo que favorece la formación de la fusión primaria; sin embargo, un exceso reduce la reducibilidad del sinter y aumenta el volumen de escoria en el alto horno.

## 6.2 Especificaciones para Calcinación

La caliza para calcinación requiere mayor pureza, ya que las impurezas se concentran en la cal producida (el CO2 liberado representa ~44% de la masa). Según los datos (hoja CALCINACION, 680 registros):

| Parámetro | Promedio | Desv. Std | Min | Max | Especificación Sugerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % SiO2 | 1,95 | 1,58 | 0,05 | 18,80 | Max 2,5% (ideal <1,5%) |
| % CaO | 52,91 | 1,49 | 40,10 | 55,00 | Min 52,0% (ideal >53%) |
| % PPC | 42,23 | 0,94 | 34,00 | 44,80 | Min 41,5% |
| % S | 0,046 | 0,064 | 0,00 | 0,46 | Max 0,08% |
| % Al2O3 | 0,98 | - | - | - | Max 1,5% |
| % MgO | 0,37 | - | - | - | Max 1,0% |

La caliza para calcinación debe tener al menos 85% de CaCO3 (equivalente a ~47,6% CaO). Para producir cal de alta calidad (>90% CaO, reactividad Wuhrer >250 ml), la caliza debe tener mínimo 92% CaCO3 (equivalente a ~51,5% CaO) y muy baja silice (<1%). La PPC teórica del CaCO3 puro es 44,0%.

## 6.3 Calidad de la Cal Producida

La hoja CALES del archivo de calidad contiene 3.269 registros de cal producida, con los siguientes estadísticos:

CaO promedio: 88,68% (rango 49,5 - 96,3%): El objetivo mínimo para cal de acería debe ser >90% CaO. La presencia de valores tan bajos como 49,5% indica lotes severamente subcalcinados o contaminados.

SiO2 promedio: 3,81% (rango 0,28 - 29,34%): El SiO2 en la cal debe ser <3% para acería; valores de 29,34% son anómalos y requieren investigación.

Reactividad Wuhrer: promedio variable (rango medido): La reactividad mide la velocidad de hidratación de la cal. Para acería se requiere >250 ml (4 min); para sinterización >200 ml es aceptable.

PPC promedio: 3,15% (rango 0,1 - 41,1%): Valores de PPC >5% indican calcinación incompleta. El valor de 41,1% corresponde a caliza cruda (no calcinada) que fue identificada incorrectamente como cal.

# 7. GESTION DE LABORATORIO BAJO ISO/IEC 17025:2017

## 7.1 Requisitos Generales de Competencia

ISO/IEC 17025:2017 establece los requisitos para demostrar la competencia técnica de los laboratorios de ensayo y calibración, la imparcialidad de sus operaciones y la consistencia de sus resultados. La norma se estructura en cinco grandes bloques: Requisitos Generales (imparcialidad, confidencialidad); Requisitos Estructurales (organización, responsabilidades); Requisitos de Recursos (personal, instalaciones, equipos, trazabilidad metrológica); Requisitos de Proceso (revisión de solicitudes, selección de métodos, muestreo, manipulación de ítems de ensayo, registros técnicos, evaluación de incertidumbre, aseguramiento de validez de resultados, informes); y Requisitos del Sistema de Gestión (documentación, control de documentos, acciones correctivas, auditorías internas, revisión por la dirección).

## 7.2 Métodos Analíticos para Caliza y Cal

Los métodos analíticos utilizados en el laboratorio de Acerías Paz del Rio para el análisis químico de caliza y cal incluyen:

Fluorescencia de Rayos X (XRF): Método principal para determinación simultanea de SiO2, CaO, Al2O3, Fe2O3, MgO y otros elementos mayores. Requiere: calibración con materiales de referencia certificados (CRM) tipo caliza/cal; preparación de disco fundido (fusión con borato de litio) o pastilla prensada; corrección de efectos de matriz; verificación diaria con monitor de control; participación en ensayos de aptitud (proficiency testing) al menos 2 veces por año.

Gravimetría (PPC - Perdida Por Calcinación): Determinación de la pérdida de masa a 1000 C. La PPC de la caliza incluye CO2, humedad y materia orgánica. Para la cal, la PPC residual indica el grado de calcinación. Requiere: horno de mufla calibrado, balanza analítica de 0,1 mg, crisoles de porcelana con identificación única.

Azufre (S): Determinación por combustión infrarroja (equipo tipo LECO) o por vía húmeda (gravimetría como BaSO4). Requiere: calibración con CRM, limpieza del reactor, verificación del blanco.

Reactividad Wuhrer: Ensayo específico para cal viva que mide el volumen de HCl 4N neutralizado por 2 g de cal en 4 minutos. Indica la velocidad de hidratación y la disponibilidad de CaO libre. Un valor >250 ml indica alta reactividad (soft burned lime), óptima para acería.

## 7.3 Aseguramiento de Calidad Analítica (QA/QC)

El programa de QA/QC del laboratorio bajo ISO 17025 debe incluir:

Materiales de Referencia Certificados (CRM): Análisis diario de al menos 1 CRM por tipo de matriz (caliza, cal, sinter) y por método. Los resultados deben estar dentro de los límites de aceptación (típicamente media certificada +/- 2 desviaciones estándar). Mantener cartas de control tipo Shewhart.

Duplicados de muestra: Análisis de al menos el 5% de las muestras por duplicado para verificar la precisión (repetibilidad). La diferencia entre duplicados no debe exceder los límites de repetibilidad del método.

Ensayos de Aptitud (Proficiency Testing): Participación periódica en rondas de ensayos Inter laboratorios organizados por proveedores acreditados (ej. GEOSTATS, CANMET). Los resultados se evalúan mediante z-score; valores |z| > 3 requieren acción correctiva inmediata.

Incertidumbre de Medición: Estimación y declaración de la incertidumbre expandida (k=2, 95% de confianza) para cada parámetro reportado. Incluye contribuciones del muestreo, preparación de muestra, calibración del instrumento, repetibilidad y reproducibilidad.

# 8. DIAGNOSTICO DE DESVIACIONES Y PLAN DE ACCION

## 8.1 Desviaciones Criticas Identificadas en los Datos

El análisis de los archivos proporcionados revela las siguientes desviaciones sistemáticas que requieren atención prioritaria:

Alta variabilidad de SiO2 en caliza para sinter: Desviación estándar de 1,69% sobre un promedio de 3,05% indica coeficiente de variación del 55%. Valores extremos de 20,4% sugieren contaminación o errores de proceso/muestreo. Esto impacta directamente la basicidad del sinter y la estabilidad del alto horno.

Proveedores con calidad deficiente: Gustavo Quesada (SiO2 prom. 3,59%, 247 despachos) y Caliza Propia (3,52%, 78 despachos) superan sistemáticamente el límite deseable de 2,5% para calcinación, representando un riesgo continuo para la calidad de la cal.

Anomalías en datos de cal producida: Valores de CaO de 49,5% y PPC de 41,1% en cal indican muestras que probablemente son caliza cruda mal identificada, evidenciando fallas en el control de proceso de calcinación o errores de etiquetado de muestras.

Valores de SiO2 en cal de 29,34%: Físicamente imposible si la caliza de entrada tiene <5% SiO2. Indica error analítico (contaminación de muestra, error de calibración) o error de registro en la base de datos.

Registro manual en SAP: Los ingresos manuales impiden la correlación sistemática lote-calidad-proveedor y generan incertidumbre en los balances de masa.

## 8.2 Plan de Acción Integrado

| # | Acción | Norma Ref. | Responsable | Plazo | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatizar pesaje SAP (interfaz bascula-MM) | ISO 9001/10012 | TI + Logística | 6 meses | 100% registros auto. |
| 2 | Instalar muestreador mecánico en bandas principales | ISO 13909 | Calidad + Manto. | 12 meses | Muestreo repres. >90% |
| 3 | Reclasificar proveedores por calidad y establecer límites de rechazo | ISO 9001 (8.4) | Compras + Calidad | 3 meses | % rechazos definido |
| 4 | Validar métodos analíticos y participar en proficiency testing | ISO 17025 | Laboratorio | 6 meses | z-score ¦z¦<2 |
| 5 | Implementar cartas de control para caliza y cal | ISO 9001 (9.1) | Calidad | 2 meses | Cp, Cpk >1.33 |
| 6 | Investigar causa raíz de valores anómalos en base de datos | ISO 9001 (10.2) | Calidad + Lab | 1 mes | 0 datos anómalos |
| 7 | Actualizar contratos con cláusulas de calidad y penalización | ISO 9001 (8.4) | Compras + Legal | 4 meses | 100% contratos act. |
| 8 | Desarrollar SGA para canteras propias y proveedores | ISO 14001 | Ambiental | 12 meses | Cero NC ambientales |
| 9 | Capacitar operadores en protocolo de muestreo ISO | ISO 45001/17025 | RRHH + Calidad | 3 meses | 100% personal cert. |
| 10 | Implementar dashboard de calidad en tiempo real | ISO 9001 (7.1.5) | TI + Calidad | 8 meses | Dashboard operativo |

# 9. MODELO DE GESTION INTEGRADA DE CALIDAD DE CALIZA

## 9.1 Ciclo PHVA Aplicado

PLANIFICAR: Definir especificaciones de caliza por destino (sinter, calcinación, alto horno directo); establecer criterios de aceptación/rechazo; diseñar esquema de muestreo con precisión objetivo (<10% de error relativo); seleccionar proveedores calificados; definir frecuencia de auditorías a canteras.

HACER: Ejecutar el muestreo según protocolos ISO; realizar análisis químicos bajo procedimientos validados ISO 17025; registrar datos automáticamente en SAP; clasificar material por calidad; dosificar mezclas según composición real.

VERIFICAR: Monitorear KPIs de calidad (cartas de control, histogramas, índices de capacidad Cp/Cpk); verificar cumplimiento de proveedores contra especificaciones contractuales; evaluar resultados de ensayos de aptitud del laboratorio; auditorías internas cruzadas.

ACTUAR: Implementar acciones correctivas ante no conformidades; reclasificar o descalificar proveedores incumplidos; ajustar especificaciones si los datos lo justifican; retroalimentar a los proveedores y operadores de cantera; mejorar los modelos de dosificación.

## 9.2 Integración de los Sistemas de Gestión

El modelo de gestión de calidad de caliza se integra con los cuatro sistemas ISO requeridos:

ISO 9001 (Calidad): Clausula 8.4 (Control de procesos, productos y servicios suministrados externamente) para la gestión de proveedores de caliza; Clausula 8.5 (Producción y provisión del servicio) para los procesos de sinterización, calcinación y alto horno; Clausula 9.1 (Seguimiento, medición, análisis y evaluación) para el monitoreo estadístico de la calidad.

ISO 14001 (Ambiental): Clausula 6.1 (Aspectos ambientales) para la identificación de impactos de la minería de caliza; Clausula 8.1 (Planificación y control operacional) para la gestión de emisiones de polvo, aguas residuales y rehabilitación de tierras minadas.

ISO 45001 (SST): Clausula 6.1 (Identificación de peligros y evaluación de riesgos) para las operaciones de minería a cielo abierto, transporte de material, operación de hornos y manejo de cal viva; Clausula 8.1 (Controles operacionales) en consonancia con el Decreto 539/2022.

ISO/IEC 17025 (Laboratorio): Clausula 7.2 (Selección, verificación y validación de métodos) para los ensayos químicos; Clausula 7.4 (Manipulación de ítems de ensayo) para la cadena de custodia de muestras; Clausula 7.7 (Aseguramiento de validez de resultados) para el programa de QA/QC.

## 9.3 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

| KPI | Meta | Frecuencia | Sistema ISO | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| % SiO2 prom. caliza para calcinación | <2,0% | Semanal | 9001/17025 | Calidad |
| % SiO2 prom. caliza para sinter | <3,5% | Semanal | 9001/17025 | Calidad |
| % CaO cal producida | >90% | Por turno | 9001 | Producción |
| Reactividad Wuhrer cal | >250 ml | Por turno | 9001 | Producción |
| % Despachos rechazados a proveedores | <5% | Mensual | 9001 (8.4) | Compras |
| Índice Cpk SiO2 caliza | >1,33 | Mensual | 9001 (9.1) | Calidad |
| % Registros SAP automatizados | 100% | Diario | 9001 (7.5) | TI |
| z-score en ensayos de aptitud | ¦z¦ < 2 | Semestral | 17025 | Laboratorio |
| NC ambientales en canteras | 0 | Trimestral | 14001 | Ambiental |
| Tasa de accidentalidad minería | 0 | Mensual | 45001 | SST |

Este documento constituye la línea base de conocimiento para la estandarización integral del proceso de caliza en Acerías Paz del Rio. Cada capítulo puede expandirse en procedimientos operativos detallados, instructivos de trabajo, fichas técnicas y protocolos específicos según las necesidades del proyecto.